## Slide 1
Tavenie a rafinácia Au, Ag

## Slide 2
Do procesov tavenia a rafinácie sa používajú viaceré suroviny. Tieto suroviny pochádzajú z viacerých technologických operácií a je možné ich rozdeliť nasledovne:
suroviny, ktoré vznikli získavaním z roztokov:
  cementačné zráže,
  elektrolyticky čisté kovy,
  produkty sorpčných technológií,
anódové kaly z elektrolýzy medi, niklu, zlata, striebra a ďalšie,
medziprodukty z chlorácie a parkesovania, stery, úlety,
zliatiny s obsahom zlata, striebra a kovov platinovej skupiny.

## Slide 3
Tavenie a rafinácia zlata a striebra
1. Tavenie
2. Chlorácia
3. Elektrolytická rafinácia
4. Hydrometalurgická rafinácia

## Slide 4
1. Tavenie s troskotvornými prísadami
Účelom tavenia je odstrániť sprievodné kovy a iné nečistoty, aby sa vytvoril odliatok s obsahom > 95 % ušľachtilých kovov.
Tento produkt je vhodný na priamy predaj a/alebo na ďalšiu rafináciu.
v grafitových kelímkoch v elektrických indukčných peciach
pod vrstvou troskotvotvorných prísad, aby sa minimalizovali straty UK úletom
troskotvorné prísady
  1,5 – 3 % z hmotnosti vsádzky kovu
  Na viazanie nečistôt a odkysličovanie
  Zoxidovanie sprievodných kovov do trosky
  Sóda
  bórax (tetraboritan sódny),
  kostný popol
Au – Ag zliatiny: 1150 – 1200 °C
Ag: 1040 – 1060 °C

## Slide 5
Oxidácia prímesí prídavkom KNO3 alebo AgSO4
4 KNO3 = 2 K2O + 2 N2 + 5 O2
Ag2SO4 = 2 Ag + SO2 + O2
Odkysličenie taveniny pred odlievaním:
a) tavenie za prídavku dreveného uhlia
b) tavenie vo vákuu
Striebro Ag má sklon k roztrekovaniu pri tuhnutí v dôsledku uvoľňovania pohlteného kyslíka.
Z tohoto dôvodu sa taví pod vrstvou dreveného uhlia, ktoré zabezpečuje redukčnú atmosféru.
Roztavený kov sa odlieva – do ingotov, ktoré idú na rafináciu chloráciou
ALEBO
– na anódy, postupujúce na elektrolytickú rafináciu

## Slide 6: 2. Tavenie s olovom a troskotvornými prísadami – Tavener proces
využíva sa olovo na zber a separáciu ušľachtilých kovov z roztavenej vsádzky,
ušľachtilé kovy sa potom získavajú kupeláciou (odparením olova) alebo menej často lúhovaním olova v kyseline,
používa sa na spracovanie materiálov nízkej kvality a materiálov s vysokým obsahom olova
Vsádzka: troskotvorné prísady, oxid olovnatý (PbO) a v prípade potreby uhlík
Teplota: 1200 – 1400 °C
oxid olovnatý sa redukuje kovmi, sulfidmi a uhlíkom za vzniku kovového olova. Olovo odteká cez roztavenú vsádzku ako jemné kvapôčky a zhromažďuje zlato a striebro.
proces je pomalý, hlavne preto, že vyžaduje dve fázy. Je náročný na prácu a produkujú sa výpary olova, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie.

## Slide 7
3. Rafinácia chloráciou – Miller proces
Princíp chloračnej rafinácie spočíva v tom, že neušľachtilé kovy a striebro sa oxidujú plynným chlórom oveľa ľahšie ako zlato.
Pri chlorácii sa fúka chlór do roztaveného surového zlata.
Najprv sa tvoria chloridy neušľachtilých kovov a striebra, ktoré sa nerozpúšťajú v roztavenom zlate
V dôsledku menšej mernej hmotnosti vyplávajú na povrch.
Časť chloridov prchá.
Nedostatkom daného spôsobu sú straty Ag a Pt kovov.
Zloženie kovu pred chloračnou rafináciou:
  88 – 90 % Au, 7 – 11 % Ag, Cu, Pb, Fe, Zn.
Produkt rafinácie: Au čistoty 99,5 – 99,6 %
Doba trvania: 30 – 45 minút

## Slide 8
Proces:
  v kelímkoch s korundovou výmurovkou
  v indukčných elektrických peciach.
  Ku vsádzke surového kovu sa pridávajú troskotvorné prísady bórax, kremeň a chlorid sódný.
  Vrstva trosky zabraňuje úletu kovu a znižuje rozrušovanie materiálu kelímka.
  Po roztavení vsádzky sa do taveniny porcelánovou trubkou fúka plynný chlór.
  Teplota procesu je 1150 oC.
  Nízkoprchavé chloridy Fe a Zn prechádzajú do plynnej fázy.
Teplota varu AgCl a CuCl je vyššia ako teplota procesu, preto tvoria vrstvu roztavených chloridov na povrchu roztaveného zlata.
Nahromadená vrstva roztavených chloridov sa spolu s troskou periodicky sťahuje a pridávajú sa nové dávky troskotvorných prísad.
Tvorba červených dymov nad taveninou je dôkaz tvorby chloridu zlatitého a proces sa ukončí.

## Slide 9
Straty zlata
Zmes chloridov a trosky sa znovu taví pri teplote 1100 oC s prídavkom malého množstva sódy.
Časť Ag sa pritom redukuje podľa rovnice
4 AgCl + 2 Na2CO3 = 4 Ag(Au) + 4 NaCl + 2 CO2 + O2
strháva so sebou kvapôčky zlata Au.
Získaná zliatina Au – Ag ide znovu na chloráciu.

## Slide 10
4. Kyslé hydrometalurgické metódy rafinácie Au, Ag
Používajú sa pre spracovanie zliatin UK pomocou rôznych kyselín, pričom sprievodné nečistoty a jeden z UK prechádzajú do roztoku a druhý ostáva v nerozpustnom zbytku.
4.1. Rafinácia s HNO3
Zliatiny s obsahom Ag 2x – 3x vyšším ako Au.
Lúhovanie je založené na selektívnom rozpúšťaní Ag, pričom Au ostáva v nerozpustnom zbytku. Používa sa horúca kyselina. Do roztoku prechádzajú tiež Cu, Pb, Pt, Pd.
Sn, Bi a Sb je potrebné odstrániť pred lúhovaním tavením s dusičnanom sódnym alebo kupeláciou.
Spracovanie roztoku:
Vylučovanie Ag: Zrážanie vo forme chloridov
Redukcia chloridov: Kovovým Fe alebo Zn.
Sušenie, tavenie, odlievanie
Produkt: Ag
Nerozpustný zbytok Au: Premývanie, sušenie, tavenie, odlievanie.
Produkt: Au

## Slide 11
4.2 Rafinácia koncentrovanou H2SO4
Zliatiny s obsahom Ag 3x viac ako Au,
pod 7,5% Cu.
Lúhovanie: Lúhuje sa za tepla granulovaná zliatina alebo vo forme tenkých plieškov. Zlato ostáva v nerozpustnom zbytku.
2 Ag + 2 H2SO4 = Ag2SO4 + 2 H2O + SO2
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O + SO2
Spracovanie roztoku
Vylučovanie Ag: 1. Cementáciou s Cu
2. Kryštalizácia Ag2SO4 pomalým ochladzovaním
Redukcia Ag2SO4: Redukcia s Fe po rozpustení v horúcej vode.
Premývanie vodou, sušenie, tavenie a odlievanie ingotov
Produkt: Ag 980 – 990
Nerozpustný zbytok Au: Premývanie, sušenie, pretavenie, odlievanie
Produkt: 996 – 999 Au

## Slide 12
4.3 Rafinácia lúčavkou kráľovskou
Pre zliatiny s nízkym obsahom Ag.
Lúhovanie: Lúhuje sa za tepla granulovaná zliatina.
Au prechádza do roztoku vo forme chlorozlatitej kyseliny.
Ag ostáva v nerozpustnom zbytku vo forme AgCl.
Spracovanie výluhu:
Vylučovanie Au: Roztok sa odparí do sucha kvôli odstráneniu HNO3. Soli sa potom rozpúšťajú vo vode a získaný roztok ide na redukciu.
Redukcia solí Au: Kyselinou šťavelovou alebo železom vyredukovanie Au.
Premývanie, sušenie, tavenie,odlievanie
Produkt: 998 – 999 Au
Kyslé metódy rafinácie sú ekonomicky náročné a nezískavajú sa kovy dostatočnej čistoty. Používajú sa obmedzene najmä na predúpravu zliatin pred elektrolytickou rafináciou.

## Slide 13
5. Elektrolytická rafinácia
5.1 Elektrolytická rafinácia zlata
Elektrolyt:
HAuCl4 (70 – 200g/l Au) + HCl (40 – 100 g/l)
Voľná HCl zvyšuje elektrickú vodivosť elektrolytu, znižuje spotrebu elektrickej energie a pasiváciu zlata na anóde.
Katóda: elektrolytické zlato (hrúbky 0,1 – 0,25 mm)
Anóda: surové Au
Prímesy: Ag, Pt – kovy, NK
Pasivácia anódy:
  Ag sa rozpúšťa a vytvára AgCl a môže zabrániť ďalšiemu rozpúšťaniu anódy
  Používajú sa anódy s obsahom do 6 % Ag
Disociácia elektrolytu:
HAuCl4 = H+ + AuCl4–
čiastočne: AuCl4– = Au3+ + 4 Cl–

## Slide 14
Anóda:
Au + 4 Cl– + 3 e– = AuCl4–
Štandardné potenciály chlóru a kyslíka sú nižšie ako u zlata, preto nedochádza za normálnych podmienok elektrolýzy k ich vylučovaniu na anóde
2 Cl– – 2 e– = Cl2(g) E° = +1,36 V
2 H2O – 4 e– = 4 H+ + O2(g) E° = +1,23 V
Katóda:
AuCl4– + 3 e– <=> Au + 4 Cl– Eo = +0,99V
Vzhľadom na vysoký potenciál Au je vylučovanie vodíka na katóde prakticky vylúčené.

## Slide 15
Striebro sa ľahko oxiduje na anóde, tvorí nerozpustný AgCl:
Ag + Cl– – e– = AgCl E° = +0,22 V
Surové Au s obsahom Ag do 6 % je možné elektrolyticky rafinovať za použitia konštantného prúdu. V tomto prípade AgCl ľahko opadáva do anódového kalu a nevytvára súvislú vrstvu na povrchu anódy.

## Slide 16
Prímesy:
Meď
  Pri obsahu Cu v anódach nad 2 % sa po nahromadení v elektrolyte môže vylučovať spolu so zlatom aj napriek tomu, že Cu má nižší potenciál.
  Prípustný obsah Cu v elektrolyte je 90 g/l.
Olovo
  Rozpúšťa sa prvé na anóde a prechádza do elektrolytu v koncentrácii, odpovedajúcej jeho rozpustnosti.
  Po nasýtení elektrolytu vytvára vrstvu PbCl2 na povrchu anódy a pasivuje ju tak ako AgCl.
  Anóda sa nepasivuje, ak súčet obsahu Ag a Pb neprevyšuje 13 %.

## Slide 17
Železo
  veľmi škodlivou prímesou v elektrolyte, pretože redukuje Au z elektrolytu, ktoré vypadáva do anódového kalu.
Platina, paládium
  rozpúšťajú sa na anóde, tvoria kyselinu chloroplatičitú a chlorid paladnatý
  pri nahromadení sa v elektrolyte sa môžu vylučovať na katóde spolu so zlatom, pretože ich štandardné potenciály sú blízke zlatu.
  prípustná koncentrácia Pt v elektrolyte je 50 a Pd 15 g/l.

## Slide 18
Elektrolytické vane sú porcelánové alebo z vinilplastu.
Katódy sú z elektrolytického zlata.
Vane sú uložené vo vodnom kúpeli pre udržiavanie potrebnej teploty elektrolýzy. Elektrolyt sa premiešava zohriatym vzduchom, privedeným sklenenými trubkami.
Pri elektrolýze sa uvoľňuje chlór, preto sú vane uložené v digestore.
Zlato sa vylučuje na katóde v hutnej, pevnej a lesklej vrstve.

## Slide 19
Podmienky elektrolytickej rafinácie Au:
Elektrolyt: 200 g/l Au, 40 – 100 g/l HCl
Teplota: 50 – 60 oC
Asymetrický prúd hustoty: 600 – 1500 A/m2
Napätie na vani: 0,5 – 1 V

## Slide 20
Spracovanie Au katód:
Premývanie vodou a mechanické čistenie
Spracovanie s HCl alebo amoniakom (rozpustenie AgCl)
Premývanie vodou, sušenie
Tavenie v indukčnej peci, odlievanie ingotov
Produkt: 99,98 – 99,99 % Au
Prímesy: Ag, Cu, Fe

## Slide 21
Spracovanie anódového kalu
Množstvo vznikajúceho anódového kalu závisí od zloženia anód a kolíše od 10 – 20 %.
Premývanie roztokom elektrolytu
Premývanie kalu vodou v otáčajúcich sa bubnoch, kde cez otvory prepadáva AgCl(s) do druhého bubna s vodou a tu ostávajú väčšie zrná Au z anódového kalu a dentrity katódového Au.
Au kal sa suší a ide na tavenie anód
AgCl sa redukuje Fe práškom v prostredí HCl, premýva sa vodou a odlieva na Ag anódy.

## Slide 22
Spracovanie opotrebovaného elektrolytu (elektrolytické vylučovanie Au z roztoku)
Au – vylučovacia elektrolýza
Anóda: nerozpustná, grafitová
Katóda: Au plech
Prúdová hustota: 200 – 500 A/m2.
Pt, Pd – Zrážanie chloridom amónnym.
Cu – Cementácia železom.
Získanie kovov iónovou výmenou.

## Slide 23
5.2 Elektrolytická rafinácia striebra
Elektrolyt:
AgNO3 + HNO3 (10 – 20 g/l) (+ do 15 g/l KNO3)
Voľná HNO3 (KNO3) zvyšuje elektrickú vodivosť elektrolytu a znižuje spotrebu elektrickej energie.
Katóda: elektrolytické Ag (Ti, Al, oceľ)
Anóda: surové Ag
Prímesy: Au, Pt kovy, Cu, Pb, Bi, Zn, Fe
(zo spracovania anódových kalov aj Se, Te)

## Slide 24
Disociácia elektrolytu:
AgNO3 = Ag+ + NO3–
HNO3 = H+ + NO3–
Anóda:
Ag – e– = Ag+ E° = +0,799 V
Katóda:
Ag+ + e– = Ag

## Slide 25
Au: Obsah Au do 20 % nenarušuje priebeh elektrolýzy.
  Štandartný potenciál Au —> Au3+ (E° = +1,58 V) je podstatne vyšší ako u Ag (0,799 V), preto sa Au nerozpúšťa na anóde a prechádza do kalu.
  Pri obsahu Au v anóde nad 20 %, tvorí hustú kôru na anóde, pasivuje ju a spôsobuje bočné reakcie na elektródach.
Pd: E° (Pd/Pd2+) = 0,987 V je hodnota blízka Ag, preto sa môže vylučovať na katóde pri zvýšenom obsahu v elektrolyte (nesmie prevýšiť 0,2 g/l).
Pt – prechádza do kalu

## Slide 26
Cu: E° = +0,337 V, preto sa ľahko rozpúšťa na anóde.
  Pri nedostatočnom premiešavaní elektrolytu a pri zvýšenej prúdovej hustote sa môže vylučovať na katóde spolu s Ag.
  Preto je hraničná koncentrácia Cu v elektrolyte 100 g/l.
Pb, Bi: prechádzajú do elektrolytu, hydrolyzujú a vypadávajú do kalu.
Se: rozpúšťa sa na anóde a z roztoku vypadáva vo forme Ag2SeO4 a na proces elektrolýzy nemá vplyv.

## Slide 27
Požiadavky na zloženie Ag anód :
Obsah:
  Ag: nad 75 %
  Au: pod 20 %
  Nečistoty: pod 7,5 %
Striebro sa vylučuje na katóde vo forme dendritov kolmých na katódu
Aby nedošlo k skratu, mechanicky sa strhávajú v časových intervaloch
Katódy sú uložené do vriec, aby dendrity nepadali na dno a nemiešali sa s anódovým kalom
ALEBO: anódy sú uložené do vriec, kde sa zachytáva anódový kal

## Slide 28
Podmienky elektrolytickej rafinácie Ag:
Prúdova hustota: 200 – 600 A/m2
Teplota: 30 – 50 oC
Katódová prúdová výťažnosť: 94 – 96 %
Napätie na vani: 1 – 2,5 V
Spotreba el energie: 0,3 – 0,6 kWh na 1kg rafinovaného Ag

## Slide 29
Ďakujem za pozornosť