## Slide 1: Lúhovanie Au a Ag
Lúhovanie vo vodných roztokoch alkalických kyanidov NaCN (KCN) + NaOH

## Slide 2
Proces kyanidizácie zlata sa stal univerzálnou technológiou získavania zlata od roku 1889, keď agličania J.S.MacArthur a bratia R. a W. Forrest tento proces patentovali.
Merrill-Crowe proces je precipitácia ušľachtilých kovov z kyanidových roztokov zinkovým prachom po predchádzajúcej deareácii roztoku
Prvé priemyselné využitie (Nový Zéland, Južná Afrika)
Au a Ag – najmenej reaktívne kovy
Au – výskyt v prírode v kovovej forme
Ag – v kovovej forme a vo forme sulfidu Ag2S

## Slide 3
1. Chemizmus procesu
Au + 2 CN– = Au(CN)2– + e–
Ag + 2 CN– = Ag(CN)2– + e–
Sumárne reakcie lúhovania Au:
2 Au + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH + H2O2
2 Au + 4 NaCN + H2O2 = 2 Na[Au(CN)2] + 2 NaOH
Zlato sa lúhuje LEN za prítomnosti oxidačného činidla !!! (O2, H2O2)

## Slide 4
Sumárne reakcie lúhovania Ag:
2 Ag + 4 NaCN + O2 + 2 H2O = 2 Na[Ag(CN)2] + 2 NaOH + H2O2
AgCl + 2 KCN = K[Ag(CN)2] + 2 KCl
Ag2S + 4 KCN = 2 K[Ag(CN)2] + K2S
Oxidáciou síry z minerálov vznikajú v procese príslušné kyseliny:
S2– → S22– → S° → S2O32– → SO32– →SO42–
Oxidáciou kyanidov vznikajú:
  SCN– : rodanid (tiokyanát)
  CNO–: kyanatan
Kyanidy sa odstraňujú oxidáciou

## Slide 5
2. Termodynamické podmienky lúhovania Au, Ag
E – pH diagramy
Lúhovanie zlata vo vodnom prostredí vyžaduje oxidačný potenciál 1,4 V podľa reakcie:
Au = Au+3 + 3e– E° = + 1,4 V
Au = Au+1 + e– E° = + 1,88 V
a striebra:
Ag = Ag+ + e– E° = +0,799 V
V prítomnosti komplexotvorného reagentu CN– sa oxidačný potenciál rozpúšťania Au i Ag zníži na – 0,6 V resp. – 0,31 V podľa reakcií:
Au + 2 CN– = Au(CN)2– + e– Eo = - 0,6 V
Ag + 2 CN– = Ag(CN)2– + e– Eo = - 0,31 V
ako ukazujú E – pH diagramy daných systémov.

## Slide 6
Au je najušľachtilý kov – jeho oblasť stability pokrýva celú oblasť stabilty H2O v diagrame E – pH
Au a Ag sú veľmi ušľachtilé pri nízkych pH
Pri vysokých pH sú Au a Ag menej ušľachtilé – alkalické kyanidové roztoky
Ag je inertnejšie v roztokoch kyanidových roztokov oproti Au

## Slide 7
Jednoduché kyanidové soli alkalických kovov sú vo vode rozpustné a iónizované a vytvárajú kovový katión a voľné kyanidové ióny.
NaCN = Na+ + CN–
V závislosti od pH kyanidové ióny hydrolyzujú za tvorby kyanovodíka HCN.
CN– +H2O = HCN + OH–
Kyanovodík je slabá kyselina, ktorá neúplne disociuje vo vode podľa reakcie:
HCN = H+ + CN–
Kyanovodík má vysoký tlak pár už pri teplote okolia a spôsobuje straty kyanidu.
Je vysoko toxický.
Rýchlosť vyparovania závisí od pH prostredia a teploty.
Minimálne pH lúhovania v praxi je nad 10 pH.

## Slide 8
3. Kinetika procesu
Rýchlosť lúhovania zlata a striebra je ovplyvňovaná:
koncentráciou kyanidu a kyslíka,
teplotou,
pH,
veľkosťou povrchu zŕn lúhovaného zlata,
rýchlosťou miešania,
hustota rmutu,
prítomnosť iónov sprievodných kovov v roztoku.

## Slide 9
Vplyv koncentrácie kyanidu a kyslíka
Rýchlosť lúhovania zlata sa zvyšuje so zvyšovaním koncentrácie kyanidu do určitého maxima (0,1 %), za ktorým sa rýchlosť mierne znižuje.
Používajú sa nízke koncentrácie: 0,01 – 0,25 % NaCN, KCN

## Slide 10
Vplyv pH
Je veľmi dôležité udržiavať zásaditosť roztokov počas lúhovania, aby sa zabránilo tvorbe extrémne toxického HCN.
CN– + H2O = HCN + OH–

## Slide 11
Vysoká zásaditosť znižuje rýchlosť lúhovania zlata.
Pri vyšších hodnotách pH (nad 12) dochádza k prudkému zníženiu rýchlosti lúhovania. Z tohto dôvodu sa musí prísne kontrolovať pH roztoku.
V praxi sa pH udržiava v rozmedzí 11 – 12 prídavkom Ca(OH)2.

## Slide 12
Chemické príčiny strát kyanidu spočívajú v spotrebe kyanidových solí na soli iných kovov, než na zlúčeniny zlata.
Časť kyanidu môže prejsť v prchavú zložku a okrem toho sa vo veľkej miere kyanid spotrebuje na tvorbu solí iných kovov, ktoré sprevádzajú zlato v rude.
Mechanické straty kyanidu spočívajú v tom, že nenastane dokonalé oddelenie roztoku od nerozpustného zvyšku po skončení lúhovania.
Stratám kyanidu je možné zabrániť v prvom rade pridávaním tzv. ochrannej zásady vo forme vápenca alebo hydroxidu sodného do roztoku, čomu sa hovorí ochranná alkalita roztoku.

## Slide 13
Vplyv teploty
Zvyšovaním teploty do 85 oC sa zvyšuje rýchlosť lúhovania ušľachtilých kovov. Znižuje sa však obsah kyslíka v roztoku.
V praxi sa lúhovanie uskutočňuje pri teplote okolia.

## Slide 14
Vplyv miešania
Aktivačná energia lúhovania je v rozmedzí 8 – 20 kJ/mol, čo je typická hodnota pre proces kontrolovaný difúziou.
Miešanie zvyšuje rýchlosť lúhovania ušľachtilých kovov, čo je typické pre proces kontrolovaný difúziou.

## Slide 15
bežné sprievodné kovy: Cu, Fe, Ni, Co, Zn, Hg, Pb, As, S, Sb
Hg2+, Fe3+, Co2+ tvoria komplexy prednostne pred ušľachtilými kovmi – zvyšovanie spotreby kyanidu, kyslíka
znečisťujú roztok
KPS tiež vytvárajú komplexy a budú sa rozpúšťať.
Vplyv prímesí
Meď
Väčšina minerálov medi okrem chalkopyritu je veľmi dobre rozpustná v roztokoch kyanidov.
Meď tvorí niekoľko komplexov s kyanidom napr. Cu(CN)2–, Cu(CN)32–, Cu(CN)43–.
Meď najviac zvyšuje spotrebu reagentov.

## Slide 16
Železo:
Vždy prítomné v zlatonosných rudách vo forme oxidov, sulfidov
FeS2 (pyrit) – málo reaguje s kyanidmi
Ortuť:
Bežne sa vyskytuje v surovinách
Vytvára stabilný komplex a zvyšuje spotrebu kyanidov
Zinok:
Najčastejšie vo forme ZnS (sfalerit)
lúhuje sa v kyanidoch a vytvára kyanokomplex rozpustný vo vode
Olovo:
PbS (galenit) – nereaguje s kyanidmi
Teluridy
V kyanidizačnom procese nespôsobujú problémy

## Slide 17
Arzén, antimón
Najčastejšie FeAsS (arzenopyrit), Sb2S3 (stibnit)
FeAsS – nereaguje s kyanidmi
As2S2, As2S3, Sb2S3 – reagujú a spotrebovávajú kyanid a kyslík

## Slide 18
Priemyselné podmienky sú:
lúhovanie za atmosferického tlaku
nízke koncentrácie kyanidu:
  0,01– 0,25 % NaCN
  0,2 – 0,5 kg NaCN na tonu rudy
relatívne vysoké pH – minimalizovanie strát CN– hydrolýzou, pH = 11 – 12

## Slide 19
Proces lúhovania zlata a striebra v roztokoch alkalických kyanidov
Výhody
Efektívny i ekonomicky výhodný pre rôzne typy zlatonosných materiálov.
Nedostatky
Vysoká toxicita reagentov
Možná tvorba veľmi jedovatého kyanovodíka
Možný prienik kyanidových solí do odpadných vôd
Relatívne vysoké nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Nedostatočná selektívnosť procesu
Dlhé časy lúhovania 24 – 72 hodín
Nutná neutralizácia pri spracovaní surovín, vyžadujúcich biooxidačnú alebo kyslú predúpravu

## Slide 20
PAL Proces
DEGUSSA nemecká spoločnosť je autorom procesu
Lúhovanie Au a Ag kyanizačným lúhovaním s prídavkom H2O2
H2O2 = katalyzátor – vysoká účinnosť oxidácie Au a Ag pri kyanidovom lúhovaní
Klasický spôsob = prevzdušňovanie rmutu – nízka rozpustnosť kyslíka v rmute – nízka kinetika procesu a nižšie výťažnosti Au, Ag
V priebehu lúhovania sa vytvára peroxid vodíka ako medziprodukt z oxidácie ušľachtilých kovov a zúčastňuje sa procesu oxidácie
2 Au + 4 KCN + 2 H2O + O2 = 2 K[Au(CN)2] + 2 KOH + H2O2
2 Au + 4 KCN + H2O2 = 2 K[Au(CN)2] + 2 KOH
Cieľom prídavku peroxidu vodíka je zabezpečiť dostatok potrebného kyslíka pre lúhovanie.
V zhode s týmito rovnicami peroxid vodíka musí byť rozložený ako prvý a uvoľniť kyslík na oxidáciu Au a Ag podľa rovnice:
H2O2 = 0,5 O2 + H2O
Výhody kyanidového lúhovania za prídavku peroxidu vodíka:
Vyššia rozpustnosť kyslíka v rmute o 50 – 200 % než prevzdušňovaním
Vyššia rýchlosť rozpúšťania, úmerná zvyšujúcej sa koncentrácii kyslíka v rmute
Zníženie spotreby kyanidov v dôsledku znížených strát HCN

## Slide 21
Regenerácia a zneškodnenie kyanidových roztokov
Odpadné vody musia byť zbavené kyanidov pred ich vypustením do životného prostredia, pretože sú silne toxické.
A) Regenerácia pomocou SO2 alebo H2SO4:
Prebublávaním SO2 v roztoku alebo prídavkom H2SO4 vzniká HCN, ktorý je absorbovaný do roztoku NaOH za tvorby NaCN a ten je recyklovaný (pH = 2,8 – 3,5).
SO2 + 2 CN– + H2O = 2 HCN(g) + SO32–
HCN + NaOH = NaCN + H2O
alebo 2 HCN + Ca(OH)2 = Ca(CN)2 + 2 H2O

## Slide 22
B) Zneškodnenie
1. Oxidácia kyanidov na kyanáty
Zatiaľ čo kyanidové ióny sú veľmi toxické, produkt ich oxidácie, kyanátové ióny CNO– nie sú toxické.
Na oxidáciu sa používa chlór alebo NaOCl (CaOCl).
CN– + Cl2 + 2 OH– = CNO– + 2 Cl– + H2O
2. Ozonizácia
Oxidácia kyanidov a tiokyanátov ozónom.
3. Oxidácia s H2O2
4. Elektrolýza, iónová výmena
4. Použitie mikroorganizmov
Najvhodnejšie sú heterotrofné baktérie rodu "pseudomonas" a nitrifikačné "nitrosomous" v prostredí pH = 7 – 8,5.
Mikroorganizmy katalyzujú oxidáciu kyanidov až na oxid uhličitý a dusičnan:
2 CN– + 5 O2 = 2 CO2 + 2 NO3–
Účinnosť rozkladu dosahuje až 90 %.

## Slide 23: 4. Získavanie Au, Ag z roztoku
1. Cementácia so Zn
2. Cementácia s Al, (Pb)
3. Sorpcia na aktívné uhlie
4. Iónová výmena
5. Kvapalinová extrakcia
6. Elektrolýza

## Slide 24
1. Cementácia zinkom
Merrill – Crowe proces je precipitácia ušľachtilých kovov z kyanidových roztokov zinkovým prachom po predchádzajúcej deareácii roztoku .
Precipitácia ušľachtilých kovov pomocou zinku bola používaná už od roku 1 800.
Táto metóda bola pôvodne patentovaná Salmanom a Pichardom a aplikovaná C. W. Merrillom v roku 1897.
Zintenzívnenie procesu bolo dosiahnuté zavedením odkysličenia roztoku T. B. Crowom v roku 1916.

## Slide 25
1887 – MacArthur: Zn piliny
1904 – Merrill: Zn prach
– Crowe: odkysličenie výluhov pred cementáciou !!!
Cementátor musí byť dobre rozpustný
Prach je lepší ako piliny
Reakcie:
2 [Au(CN)2 ]– + Zn = [Zn(CN)4]2– + 2 Au
Odkysličenie sa realizuje, aby sa nevytváral Zn(OH)2
O2: Zn + 4 CN– + H2O + 0,5 O2 = [Zn(CN)4]2– + 2 OH–
Zn + 0,5 O2 + H2O = Zn(OH)2

## Slide 26
Spracovanie zrazeniny:
Zrazenina spolu so Zn práškom ide najprv na odvodnenie
a) Priama tavba v kelímku
Pre čisté a bohaté vycementované zlato
Tavením s troskotvornými prísadami
  Na2CO3: ľahká taviteľnosť vznikajúcej trosky
  Na2B4O7 (borax): dobrá tekutosť trosky
  SiO2: vytvára bisilikátovú trosku, ktorá je ľahko taviteľná a nenapadá grafitové kelímky
  CaF2: znižuje bod tavenia trosky
  NaNO3 (liadok sodný): ako okysličovadlo
b) Lúhovanie v H2SO4
Cieľ: previesť Zn do roztoku
premývanie s H2O
tavenie

## Slide 27
2. Cementácia s Al, (Pb)
3 Au(CN)2– + Al + 4 OH– = 3 Au + AlO2– + 6 CN– + 2 H2O
3 Ag(CN)2– + Al + 4 OH – = 3 Ag + AlO2– + 6 CN– + 2 H2O
3. Sorpcia na aktívné uhlie
Uhlie má kladný náboj a komplexy ušľachtilých kovov sú sorbované ako katión – aniónový pár.
n Au(CN)2–(aq) + Mn+(aq) = M[Au(CN)2]n (aktívne uhlie)

## Slide 28
v polovici 70. rokov 20. storočia
nahradenie Merrill–Crowe procesu aktívnym uhlím umožnilo spracovanie nízko kvalitných rúd
znížili sa kapitálové a prevádzkové náklady

## Slide 29
Známe sú tri spôsoby použitia aktívneho uhlia:
adsorpcia z roztoku po lúhovaní (CIP – „carbon–in–pulp“). CIP spôsob je založený na postupných krokoch lúhovania a adsorpcie zlata. Proces lúhovania prebieha v nádrži a po ukončení procesu sa následne rmut privádza do ďalšej nádrže, kde prebieha adsorpcia. Naadsorbované aktívne uhlie na od zvyšku rmutu oddelí filtrovaním cez sito. V praxi prebieha adsorpcia v niekoľkých nádržiach za sebou, zvyčajne je to 5 až 6.
adsorpcia priamo pri procese lúhovania kyanidmi (CIL – „carbon–in–leach“). V tomto spôsobe prebieha súčasne lúhovanie a adsorpcia. Je použiteľný pre rudy, ktoré obsahujú organický a anorganický uhlík a zároveň pomáha minimalizovať problém s „preg–robbing“. „Preg–robbing“ je jav, pri ktorom dochádza ku stratám iónov Au(CN)2− z roztoku zložkami rudy.
adsorpcia v kolóne (CIC – „carbon–in–column“). Proces adsorpcie prebieha v sérii kolón a je výhodné spracovávať roztok, ktorý obsahuje 2 – 3 hmot. % tuhých látok

## Slide 31
4. Iónová výmena
Sorpcia:
RCl + [Au(CN)2]– = R[Au(CN)2] + Cl–
R – pevný skelet meniča,
Cl– = forma meniča
Elúcia: do roztokov tiomočoviny, Na2S2O3
5. Kvapalinová extrakcia
Me + Au(CN)2–(aq) + nR3PO org. + mH2O =
Me+Au(CN)2– . nR3PO . mH2O org.
Reextrakcia do anorganickej fázy

## Slide 32
6. Elektrolýza (vylučovacia)
Elektrolyt:
  2 – 10 g/l Au
  10 – 30 g/l KCN voľný
  60 – 70 °C,
  2 – 10 A/m2,
  pH = 5 – 7
Anóda: nerezová oceľ
4 OH– = O2 + 2 H2O + 4 e–
Katóda:
2 e– + 2 H2O = H2 + 2 OH–
KAu(CN)2 = K+ + Au(CN)2
Au(CN)2– = Au+ + 2 CN–
Au+ + e– = Au

## Slide 33: Ďakujem za pozornosť