## Slide 1: Kovy platinovej skupiny (KPS)

## Slide 2: Postup výroby KPS
Spôsoby získavania koncentrátov zo surovín KPS
B) Spracovanie koncentrátov KPS

## Slide 3
A) Spôsoby získavania koncentrátov zo surovín KPS

## Slide 4
I. Obohacovanie rúd KPS (0,0007 %)
a) Gravitačné metódy: vysoká hustota KPS
b) Flotácia (sulfidické rudy)
→ koncentráty (0,01 – 0,1 %)
c) Amalgamácia
Rozpustnosť platiny rastie s teplotou
Intermetalické zlúčeniny: PtHg, Pt2Hg, Pt3Hg
H2SO4 odstraňuje oxidy neželezných kovov
Proces:
  Ruda Pt + Zn amalgám v zriedenej H2SO4
  Lisovanie amalgámu
  Lúhovanie v 10 % H2SO4
  Destilácia Hg
  Lúhovanie s HCl
  Produkt: 70 % Pt

## Slide 5
d) Chlorácia
Získanie bohatých koncentrátov KPS chloračným lúhovaním
Cieľ: získať komplexné ľahkorozpustné soli
1. Oxidačné praženie (ak sulfidické rudy)
2. Chloračné praženie
+ NaCl + Cl2(g)
550 – 600 oC
Pt + 2Cl2 + 2 NaCl = Na2/PtCl6/

## Slide 6
3. Lúhovanie praženca v zriedenej HCl
Roztok Pt, Pd, Ir
4. Vylučovanie cementáciou
Získa sa medziprodukt Pt kovov → spracovanie v lúčavke kráľovskej
Produkt:
  cementačná zráž: 2 – 8 % ušľachtilých kovov
  50 % (percento) Pt, 15 % Pd, Cu, Ni, ....
Účinnosť: 80 – 87 %

## Slide 7
II) Príklad spracovania NiCu rudy s obsahom KPS
Flotačný koncentrát → tavenie na kamienok NiCu (kolektor KPS) → konvertorovanie → odlievanie taveniny do granúl → lúhovanie zliatiny NiCu s obsahom KPS →
Medziprodukty:
Nerozpustný zbytok je koncentrát KPS
Roztok Ni + Cu = spracovanie → získavanie kovov Ni a Cu

## Slide 8
III. Príklad spracovania CuNiCo rudy
Úprava rudy (sulfidická CuNiCo)
Flotačný koncentrát (dvojnásobné mletie a flotácia)
Obsah KPS vo flotačnom koncentráte kolíše okolo 100 až 1000 g/t.
Zkoncentrovanie KPS do taveniny kovov CuNiCo pyrometalurgicky
Sušenie koncentrátu → tavenie v elektrickej peci pri teplotách nad 1500 °C → konvertorovanie kamienka → "konvertorový kamienok" obsahuje viac než 1400 g/t KPS
Rafinácia kamienka CuNiCo elektrolytickými spôsobmi → získanie kovov Cu, Ni a Co
→ medziprodukty: anódové kaly s obsahom Au, Ag a KPS

## Slide 9
B) Spracovanie koncentrátov KPS

## Slide 10
Postupnosť delenia a rafinácie UK a KPS spracovaním v lúčavke kráľovskej (LK)
tavenie
Au → Pt → Pd → Rh → Ru → Ir → Os

## Slide 11
I. Lúhovanie v lúčavke kráľovskej (LK)
LK = HNO3:HCl = 1:3
4 – 6M roztok HCl + 20 % HNO3 = oxidant
HNO3 + 3 HCl ↔ NOCl + Cl2 + 2 H2O
NOCl + H2O ↔ HNO2 + HCl
NOCl + Cl2 = silné oxidačné činidlo
Lúhovanie ovplyvňuje:
prítomnosť NK
forma prítomnosti KPS (kovy, oxidy, zlúčeniny, zliatiny)

## Slide 12
HNO3 + 3 HCl = Cl2 + NOCl + 2 H2O
8 H+ + 8 Cl− + 2 NO3− + Pt → [PtCl6]2− + 4 H2O + 2 NOCl
Pt(s) + 2 HNO3(aq) + 4 HCl(aq) → (NO)2PtCl4(s) + 3 H2O (l) + 1/2 O2(g)
  (NO)2PtCl4(s) + 2 HCl(aq) → H2PtCl4(aq) + 2 NOCl(g)
Oxidácia: H2PtCl4(aq) + Cl2(g) → H2PtCl6(aq)
H2[PtCl6] [PtCl6]2−
H2[PdCl6]
H [AuCl4]
Do roztoku 99 % Au, Pt a Pd, 50 % Ir
Nerozpustný zbytok: Rh, Ru, Ir, Os, AgCl

## Slide 13
II. Redukcia Pd4+ na Pd2+, Ir4+ na Ir3+
s HCl
z H2[PdCl6] na H2[PdCl4]
Nebude sa cementovať s Au v ďalšom kroku
III. Vylučovanie práškového Au
Po zrážaní Au na elektrolytickú rafináciu
a) Redukcia s kyselinou šťaveľovou
2 H[AuCl4] + 3 H2C2O4 = 8 HCl + 2 Au + 6 CO2
b) Redukcia síranom železnatým
H[AuCl4] + 3 FeSO4 = Au + Fe2(SO4)3 + FeCl3 + HCl

## Slide 14
IV. Vylučovanie Pt
H2[PtCl6] + 2 NH4Cl = (NH4)2[PtCl6] + 2 HCl
Žíhanie
3 (NH4)2[PtCl6] → (800 oC) 3 Pt + 16 HCl + 2 NH4Cl + 2 N2
Produkt: Pt prášková huba
Rafinácia Pt huby
  Opakované lúhovanie v lúčavke kráľovskej
  Vylučovanie s NH4Cl
  kalcinácia podľa požadovanej čistoty
  Pt huba

## Slide 15
V. Vylučovanie Pd
Roztok H2[PdCl4] (Pd2+)
Postup:
1. Oxidácia Pd2+ na Pd4+ + HNO3
Odparenie 1/3 roztoku
Pd4+ zlúčeniny
2. Vylučovanie Pd
NH3, HCl
3. Lúhovanie s NH4OH → roztok [Pd(NH3)4]Cl2
4. Zrážanie s HCl → Pd[(NH3)2Cl2] + 2 NH4Cl
Žíhanie Pd[(NH3)2Cl2]
Pd huba
Rafinácia:
  Opakované lúhovanie v NH4OH a zrážanie pomocou HCl zrazenina čistého [Pd(NH3)2Cl2]

## Slide 16: Spracovanie nerozpustného zvyšku po lúhovaní v LK (Rh, Ru, Ir, Os, AgCl)
Tavenie: sóda, uhlie
Lúhovanie v HNO3
Roztok = získavanie Ag
Nerozpusný zvyšok = získavanie Rh, Ru, Ir, Os

## Slide 17
VI. Získavanie Rh
1. Tavenie s NaHSO4
Rh2(SO4)3 dobre rozpustné vo vode
2. Lúhovanie v H2O
roztok Rh2(SO4)3
3. Prídavok NaOH
zrazenina Rh(OH)3
4. Rozpúšťanie v HCl
roztok H3[RhCl6]
5. Prídavok NaNO2 a NH4Cl = vylučovanie
zrazenina (NH4)3Rh(NO2)6]
6. Lúhovanie v HCl
roztok (NH4)3[RhCl6]
7. Odparenie roztoku,tepelný rozklad
Rh huba
8. Vyžíhanie v prúde H2
Kovové práškové Rh (99,8 – 99,85 %)
Nerozpustný zbytok: Ru, Ir, Os

## Slide 18
VII. Získavanie Ru
1. Tavenie s Na2O2 (Ba2O2): 700 – 1000 °C
2. Lúhovanie v H2O
roztok [RuO4]2- (Na2RuO4)
(časť Os: [Os(OH)2O4]2)
3. Zahrievanie v prúde Cl2 a Destilácia RuO4
4. Lúhovanie s HCl
Roztok H3RuCl6
5. Vylučovanie Ru prídavkom + NH4Cl
zrazenina (NH4)3[RuCl6]
6. Tepelný rozklad
7. Žíhanie v prúde H2
Práškové Ru (Ru huba)
Nerozpustný zbytok: Ir, Os

## Slide 19
VIII. Získavanie Ir
1. Lúhovanie v lúčavke kráľovskej
Roztok H2[IrCl6]
2. Vylúčenie s prídavkom + NH4Cl
zrazenina (NH4)2[IrCl6 ]
3. Tepelný rozklad
Ir prášková huba
4. Vyžíhanie v prúde H2
Kovové práškové Ir
Nerozpustný zbytok Os

## Slide 20
IX. Získavanie Os
1. Lúhovanie OsO4 v roztoku NaOH
roztok Na2[OsO4(OH)2]
ALEBO
Vyparovanie OsO4(g) do roztoku NaOH
Ttav = 40,6 oC Tvaru = 131,2 oC
2. Vylučovanie Os prídavkom + NH4Cl
zrazenina [Os(NH3)4Cl2(O2)]
3. Tepelný rozklad
Os prášková huba
4. Žíhanie v prúde H2
Kovové práškové Os

## Slide 21: X. Získavanie Ag
Roztok AgNO3
1. Vylúčenie AgCl pomocou HCl
2. Tavenie: uhlie, Na2CO3
3. Odlievanie anód
4. Rafinačná elektrolýza

## Slide 22: Technológie získavania kovov platinovej skupiny v praxi
Priame zrážanie – Lonmin Platinum a Krastsvetmet
Kvapalinová extrakcia a zrážanie– Anglo American Platinum, Johnson Matthey, Heraeus, Vale
Iónová výmena a zrážanie – Impala Platinum

## Slide 24: Spoločnosť Lonmin Western Platinum Refinery

## Slide 25: Spoločnosť Krastsvetmet

## Slide 26: Spoločnosť Anglo American Platinum

## Slide 27: Spoločnosť Vale Acton

## Slide 28: Spoločnosť Impala Platinum

## Slide 29: Ďakujem za pozornosť