## Slide 1
Získavanie Ag (Au) pri výrobe olova

## Slide 2
Ag (Au) – striebro
I. Získavanie Ag z rúd a koncentrátov cca 20%
Klasické: amalgamácia, kupelácia, Pattinsonova metóda, Patera proces.
Lúhovanie kyanidizačné (zo surovín Au)
Získavanie Ag z medziproduktov pri výrobe NK a druhotných surovín cca 80%
Spracovanie Ag peny z rafinácie Pb
Spracovanie anódových kalov z elektrolýzy Cu, Ni.
Spracovanie odpadov (elektronický, fotografický, katalyzátory, ...)

## Slide 3
Hutníctvo Pb
PbS – galenit
Rudy: 0,14 – 15 % Pb (Pb – Zn rudy, polymetalické – Cu, Cd, As, Sb, Sn, Bi,Au, Ag, Pt,....)
Koncentráty: 40 – 70 % Pb
Ttav. = 327,4 °C Tvaru = 1725 °C Tsubl. – nad 550 °C (pary jedovaté!!)
90 % – pyrometalurgicky --- oxidačné aglomeračné praženie --- redukčné tavenie
10 % – ISP proces
Praženie (950 – 1 000 °C)
Cieľ:
PbS + 3/2O2 = PbO + SO2
aglomerácia – prídavok troskotvorných prísad – tvorba trosky s nízkou teplotou tavenia – natavenie časti PbO
Koncentrát 10 – 20 % S – aglomeračná zmes 8 –10 % S – aglomerát 2 % S
Produkt : aglomerát 40 – 50 % Pb, 2 % S
Tavenie (900 – 1000 oC)
Vsádzka : aglomerát + troskotvorné prísady + koks + vratné materiály – trosky úlety,
odpady
Cieľ:
PbO + CO = Pb + CO2
Produkty:
Surové Pb: 90 – 96 (99) % Pb (Cu, Zn, Sb, As, Sn, Bi, Ag, Au, Pt ...)
Rafinácia
Cu – pomocou S
Au, Pt, Ag: prídavkom práškového Zn do taveniny → zinková pena = medziprodukt
Zn – prídavkom taveniny NaOH
Sn, As, Sb – oxidácia taveninou NaNO3 + NaOH
Produkt:
Rafinované Pb: 99 – 99,99 % Pb

## Slide 4
Parkesovanie (Alexander Parkes, rok 1850)
Získavanie Ag (UK) pri rafinácii surového Pb pomocou Zn
Tvorba Ag (Au, Pt,...) peny na povrchu taveniny Pb v dôsledku ohraničenej vzájomnej rozpustnosti Pb a Zn za vysokých teplôt a úplnej nerozpustnosti Zn – Ag (Au) intermetalických zlúčenín v Pb za znížených teplôt, blízkych teplote tavenia Pb.
Ag2Zn3 Ttav = 665 oC
Ag2Zn5 Ttav = 636 oC
(AuZn3, AuZn, Au3Zn, Au4Zn)
Opakovaným prídavkom zinku až 4 – krát sa privedie takmer všetko Ag, Au, (KPS) do peny.
Zlato a platina prechádzajú z olova do zinku prvé, pred striebrom a tak je prvá vznikajúca pena zlatá (Pt kovy).

## Slide 6
Spracovanie Ag peny:
Lisovanie – Pb
Destilácia – Zn
Kupelácia
Pb + 0,5 O2 = PbO Ttav = 883 oC
produkt: zliatina 60 – 70 % Ag, Au (KPS)

## Slide 7: Ďakujem za pozornosť