## Slide 1: Alternatívne technológie lúhovania zlata

## Slide 2
Lúhovanie:
1. v kyslom roztoku tiomočoviny SC(NH2)2 (TM)
2. vo vodných roztokoch kyslého tiokyanátu (SCN–)
3. v roztokoch alkalických tiosíranov (S2O3)2-
4. Chloridačné: HCl, Cl2, NaCl, Cu2+, pH = 3

## Slide 4
1. Lúhovanie v roztoku tiomočoviny
Tiomočovina (TM): SC(NH2)2
Oxidačné činidlo: Fe3+
Lúhovací roztok je tvorený:
tiomočovina + kyselina + oxidačné činidlo
POZOR: Pri lúhovaní v tiomočovine vzniká katiónový komplex !!!, pri lúhovaní v kyanidoch vzniká aniónový komplex
Reakcie:
Au + 2 SC(NH2)2 = Au[SC(NH2)2]2+ + e– Eo = +0,38 V
Ag + 3 SC(NH2)2 = Ag[SC(NH2)2]3+ + e– Eo = +0,023 V
Oxidačné činidlo
Au + Fe3+ + 2 SC(NH2)2 = Au[SC(NH2)2]2+ + Fe2+
Ag + Fe3+ + 3 SC(NH2)2 = Ag [SC(NH2)2]3+ + Fe2+
Prebytočné ióny Fe3+:
SC(NH2)2 + Fe3+ + SO42– = [Fe(III)SO4SC(NH2)2]2+

## Slide 5
Oblasti stability v systéme Au-CS(NH2)2-H2O,
aktivita TM 10-1, aktivita Au iónov 10-6.
Oblasti stability v systéme Ag-CS(NH2)2-H2O,
aktivita TM 10-1, aktivita Ag iónov 10-6.

## Slide 6
Oxidácia tiomočoviny – rozklad
a) Prvý stupeň oxidácie tiomočoviny
  vratný proces – formamidin disulfid (FD)
2 SC(NH2)2 = NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H+ + 2 e–
E° = +0,42 V
formamidin disulfid
Oxidácia prítomnosťou oxidačných činidiel
2 SC(NH2)2 + H2O2 = NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H2O
2 SC(NH2)2 + 2 Fe3+ = NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 Fe2+ + 2 H+
FD – aktívny oxidant pre lúhovanie zlata a striebra
2 Au + 2 SC(NH2)2 + NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H+ = Au[SC(NH2)2]2+
2 Ag + 4 SC(NH2)2 + NH2(NH)CSSC(NH)NH2 + 2 H+ = 2 Ag[SC(NH2)2]3+

## Slide 7
b) Druhý stupeň – nevratný proces rozkladu
FD sa rozkladá na:
TM, elementárna síra, kyanamid
NH2(NH)CSSC(NH)NH2 = SC(NH2)2 + CN–NH2 + S°
NH2(NH)CSSC(NH)NH2 = 2 [CN–NH2] + H2S + S°
alebo
NH2(NH)CSSC(NH)NH2 = SC(NH2)2 + S – zlúčeniny
S – zlúčeniny = 2 [CN–NH2] + S°
kyanamid (hnojivo)

## Slide 8
Výhody:
Nižšia toxicita oproti lúhovaniu v alkalických kyanidoch
Menší dopad na životné prostredie – praktická neškodnosť produktov rozkladu TM (kyanamid môže byť použitý ako hnojivo)
Ľahšie narábanie s reagentom
Vyššia selektivita
Vysoká rýchlosť lúhovania ušľachtilých kovov
Vhodnosť použitia pre ťažkospracovateľné sulfidické zlatonosné rudy
Nevýhody:
Vysoká spotreba a cena reagencií

## Slide 9
2. Lúhovanie v roztoku tiokyanátu
tiokyanát (rodanid): (SCN–)
Zlato sa lúhuje vo vodných roztokoch kyslého tiokyanátu (SCN–) a vytvára obidva komplexy Au(I) a Au(III), v závislosti od potenciálu roztoku:
Au + 2 SCN– = Au(SCN)2– + e–; Eo = +0,662 V
Au + 4 SCN– = Au(SCN)4– + 3e–; Eo = +0,636 V
Fe(III) je najvhodnejším oxidantom
Optimálne rozmedzie pH je medzi 2,0 – 3,0.
Striebro vytvára pomerne nerozpustný produkt, strieborný tiokyanát a nie je možné ho získať týmto procesom.

## Slide 11
3. Lúhovanie v roztoku tiosíranu
Tiosíran: Na2S2O3, (S2O3 )2–
Kyslík – oxidačné činidlo
4Au + 8 (S2O3 )2– + O2 + 2 H2O = 4 Au(S2O3)23– + 4 OH–
Au + 4 S2O32– + Cu(NH3)42+ = Au(S2O3)23– + 4 NH3 + Cu(S2O3)23–
Chlorid strieborný a sulfid strieborný sa ľahko lúhuje v tiosíranovom prostredí.

## Slide 12: 4. Lúhovanie halogenidmi

## Slide 13: Ďakujem za pozornosť